Ausschreibungstext

PKS®-Secutec

1	Vorbemerkungen

Der eingesetzte Rohstoff muss eine vom DIBt ausgesprochene Zulassung haben. Der eingesetzte Rohstoff ist mit Werksprüfzeugnis zu belegen.

Zur Dokumentation des Fertigungsstandards muss der Rohrhersteller für seine Fertigung grundsätzlich eine DIBt-Zulassung für Halbzeuge aus PE 100 nachweisen können. Diese ist dem Angebot beizufügen.

Der Lieferant der Rohre muss ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 und Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 nachweisen.

Die Rohre sind dauerhaft mit Prägung auf der Rohrinnenseite zu kennzeichnen mit Hersteller, Werkstoff, MFR-Klasse, DN, Profilkennzeichnung, Fertigungsdatum, lfd. Rohrnummer.

Zur besseren Inspektion ist eine coextrudierte, gelbe Rohrinnenwand gefordert. Auch die gelbe Rohrinnenseite muss aus der gleichen Rohstoffqualität wie das Rohr gefertigt werden. Bevorzugt wird eine PE 100-RC Type. Eine eingelegte Folie wird ausdrücklich abgelehnt.

Die Rohre sind für alle kritischen Einbaufälle gemäß ATV A 127 statisch zu bemessen. Die Berechnungen sind im Auftragsfall vorzulegen. Die Angaben zur Berechnung sind den beiliegenden Plänen bzw. den jeweiligen Einbaubedingungen zu entnehmen, sofern Unklarheiten gegeben sind, sind diese vor Angebotslegung mit dem Auftraggeber zu klären. Die Preise für die Berechnungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Rohre und Schächte sind fachgerecht abzuladen, zu lagern, zur Einbaustelle zu transportieren und in den Rohrgraben einzubringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

Die Schweißung hat durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation (DVS 2212) zum Schweißen von PE-Rohren zu erfolgen.

Vor Fertigungsbeginn sind dem AG Werkszeichnungen der Bauwerke zur Freigabe einzureichen. Zur Bestandsplanung sind dem AG die Fertigungszeichnungen in *.DXF Format zu übergeben.

2	Qualitätsvorgaben für Polyethylen (Mindestanforderungen)

| 2.1 Werkstoff |  | bimodale Formmasse, PE 100 mit DIBt-Zulassung |
| --- | --- | --- |
| 2.2 erforderliche Mindestfestigkeit | DIN EN ISO 12162 | MRS 10 |
| 2.3 Zeitstandfestigkeit | DIN 8075 | ( 1000 h, (=5,5 N/mm², T=80°C, einmaliger Nachweis erforderlich |
| 2.4 Widerstand gegen langsames Risswachstum | ISO 13479 | ( 500 h, T=80°C, einmaliger Nachweis erforderlich (Notch-Test) |
| 2.5 Widerstand gegen schnelle Rissfortpflanzung (S4-Test) | ISO 13477 | pCS4 ( 10 bar, T=0°C, |
| 2.6 Schmelzindex | ISO 1133 | 0,2 bis 0,5 g/10 min (MFR 190/5) |
| 2.7 E-Modul (Langzeit) | DIN 53457 | 170 N/mm²,50-Jahreswert |
| 2.8 Außenfarbe | RAL | 9004 (schwarz) |
| 2.9 OIT-Wert | EN 728 | 210 °C ( 30 min. |
| 2.10 Innenwandfarbe |  | F100+ mit DIBt-Zulassung, coextrudiert, Beschichtung oder Kaschierung sind nicht zulässig |
| 2.11 Abnahmeprüfzeugnis | DIN EN 10204, 3.1 | Rohr- und Formmassen (s. Muster) |

3	Coextrusion

Rohre, Formteile und Schächte sind mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite zu liefern. Die gelbe Rohrinnenseite wird durch Coextrusion hergestellt, womit eine Optimierung der Produktqualität erreicht wird. Die helle Rohrinnenseite ist ebenfalls mit einem DIBt-zugelassenem Material herzustellen.

Anders als beim Kaschieren oder Beschichten wird bei der Coextrusion die inspektionsfreundliche Farbe der Rohrinnenseite mit der schwarzen Hauptfarbe in schmelzeförmigem Zustand und unter hohem Druck vor dem Verlassen der Düse zusammengeführt.

4	Überlappung

Während der Extrusion werden die einzelnen plastischen Bänder spiralförmig auf einen Innenkern gewickelt und durch Überlappung miteinander verbunden. Das Profil wird im noch plastischen Zustand über den Überlappungsbereich extrudiert und verschmilzt mit diesem Bereich zu einer homogenen Einheit. Somit wird erreicht, dass von Rohrende zu Rohrende eine durchgehende homogene und dichte Rohrwand entsteht.

5	Einbaubedingungen

5.1 	Rohr

DN XXXX

Verkehrslast:	SLW 60

Grundwasser:	…… m (über Rohrsohle)

Überdeckung:	…… m (über Rohrscheitel)

Bodenart/Bettung:	E1-E2, E20, G1=97%DPr,

E3, G2=95%DPr,

E4=10xE1

Auflagerwinkel:	XXX°

Einbaufall:	AX/BX

Grabenbreite:	nach DIN 1610

Böschungswinkel:	XX°

Rohrtemperatur:	20°C

Sicherheitsklasse A:	Sicherheitsbeiwert 2,0

Medium:	z.B. Regenwasser

5.2	Schacht

DN XXXX

Verkehrslast:	SLW 60 (neben Schacht)

Schachtdeckel:	SLW 60 (Stb.Abdeckplatte)

Grundwasser:	…… m (über Schachtsohle)

Einbautiefe	jeweilige Schachtbauhöhe

+ XX mm Schachtaufbau

Bodenart/Bettung:	G1=97%Dpr, G2=95%Dpr

Arbeitsraum:	1000 mm

Rohrtemperatur:	20°C

Sicherheitsklasse. A:	Sicherheitsbeiwert 2,0

6.0	Rohr- und Bauteilbeschreibung

Siehe nachfolgenden Ausschreibungstext.

Pos.	Produktbeschreibung	          EP EUR	GP EUR

1.0	PKS®-Secutec Rohr DN XXX

Material PE 100, entspr. DIN 16961 sowie nach EN 13476-3, mit heller Rohrinnenseite (Rohrinnenseite mit einer DIBt- zugelassenen Formmasse F100+), homogener Rohrwand durch Coextrusion, Rohr innen glatt und außen geschlossene Decklage, Wandung semi-doppelwandig für optionale Leckagekontrolle mittels Unterdrucküberwachung, Wickelrohr mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt-Nr. Z-40.26.359).

Nach statischen Erfordernissen frei Baustelle liefern.

Fachgerecht abladen, lagern, zur Einbaustelle transportieren, in den Rohrgraben einbringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

- Elektroschweißmuffe (E-Muffe), offenen liegender Heizwendeldraht, Anschluss mittels Schweißadapter, einerseits mit integrierter Elektro-Schweißmuffe andererseits mit Spitzende,

oder

- Schweißmuffe zur Extrusionsschweißung

oder

- Zum Heizelementstumpfschweißen in Anlehnung an die DVS 2207

statischer Nachweis nach ATV A 127 (Einbaubedingungen gemäß Vorbemerkung)

Rohrlänge XXX m

(in der Regel 6m, in Abhängigkeit der Dimension und Profil auch abweichend)

xxx lfm.

Pos.	Produktbeschreibung	          EP EUR	GP EUR

1.1	PKS®-Secutec Rohr, wie zuvor beschrieben, jedoch als

Kurzlänge:

Rohrlänge > 5,5 bis 6,0 m + 0 % lfm

Rohrlänge > 4,5 bis 5,5 m + 25 % lfm

Rohrlänge > 3,5 bis 4,5 m + 40 % lfm

Rohrlänge > 2,5 bis 3,5 m + 75 % lfm

Rohrlänge > 1,5 bis 2,5 m + 95 % lfm

Rohrlänge > 0,3 bis 1,5 m +120% lfm

Mindestabrechnungslänge ,1,0 m

1 St.

Pos.	Produktbeschreibung 	     EP EUR	GP EUR

2.0	PKS®-Secutec-Segmentbogen aus PE 100 Abwinklung (Bogen) DN ......., wie in Pos. 1 beschrieben nach örtlichem Aufmaß durch den AN

Abwinkelung ......... °

als Zulage zur Rohrposition

XX St.

3.0	PKS®-Secutec-Stirnwand DN XXXX

aus PE100–Plattenmaterial schwarz,

doppelwandig,

mit Versteifungsrippen, werkseitig

angepasst und am glatten

PKS®-Secutec-Rohrende angeschweißt

-XX St. PE 100 Rohrstutzen dXXX x XX,X SDR XX, innen hell/schwarz, glattes Rohrende, Stutzenlänge bis XXX mm

Auslegung der Endplatte nach statischer

Erfordernis

XX St.

4.0	PKS-Festflansch DN XXX

aus PE 100, mit PKS Rohr wie in Pos. 1 verschweißt nach DVS 2205, Teil4, gebohrt nach DIN 2501, PN 10, mit hinterlegtem Losflansch aus XXX

Länge bis XXX mm mit Elektroschweißmuffe oder Spitzende

als Zulage zur Rohrposition

XX St.

Bedarf	Prüfstutzen

Zum Anschluss der Prüf-/Überwachungstechnik

als Zulage zur Rohrposition oder Schachtposition

XX St.

Pos.	Produktbeschreibung 	     EP EUR	GP EUR

5.0	PKS-Wandeinbindung DN XXXX Typ 1 „System Frank Kunststofftechnik“, passend zum PKS®-Secutec -Rohr, wie in Pos. 1 beschrieben, bestehend aus:

gekantetem PE-Plattenmaterial, werkseits auf PKS-Rohr DN XXXX gemäß DVS 2209-1 mittels Extrusionsschweißung aufgeschweißt, sowie aufgezogenem FRANK-Mauerkragen aus EPDM, DN XXXX. Die Fixierung des EPDM-Mauerkragens erfolgt werkseitig mittels Edelstahlspannband und Extrusionsschweißung.

Als Zulage zur Rohrposition

........... St.

6.0	PKS-Schachtfutter DN XXX, Typ 2 oder Typ 2a, passend zum PKS®-Secutec-Rohr, wie in Pos. 1 beschrieben, als schalungsbündiges Fertigteil, bestehend aus:

Wandeinbindung „System Frank Kunststofftechnik“, aus gekantetem PE-Plattenmaterial, werkseits auf PKS-Rohr mittels Extrusionsschweißung gemäß DVS 2209-1 aufgeschweißt, sowie aufgezogenem FRANK-Mauerkragen aus EPDM, DN XXX Die Fixierung des EPDM-Mauerkragens erfolgt werkseitig mittels Edelstahlspannband und Extrusionsschweißung.

  - intergrierte Elektroschweißmuffe zum Anschluss von PKS-Kanalrohr DN ..........,

  - Bauwerksanpassung (Radius) erfolgt bauseits,

  - Bauteillänge von 140 mm (Typ 2a) bis 300 mm (Typ 2).

Mit Nachweis der Dichtigkeit bis 1 bar durch eine unabhängige Materialprüfanstalt

XX St.

7.0	PKS®-Secutec-T-Stück DN XXX – DN XXX

Material PE 100 wie in Pos. 1 beschrieben,

Seitenzulauf unter 90° in Hauptrohr werkseits eingeschweißt,

Bauteillänge bis  XXXX mm

als Zulage zur Rohrposition DN XXX

XX St.

Pos.	Produktbeschreibung 	     EP EUR	GP EUR

8.0	PKS®-Secutec-Kontrollschacht DN XXXX

in überwachbarer Ausführung

Schacht Nr.: XX

Material PE 100, entspr. DIN 16961,

Schachtmantel DN XXXX, Bauhöhe bis YYYY mm, innen hell (F100+),

mit folgenden Ausrüstungsteilen:

  - flach untergeschweißten, doppelter Boden aus PE100-

Plattenmaterial

  - X St. PE 100 PKS®-Secutec Ablaufstutzen DN XXX, innen hell, mit Spitzende, Stutzenlänge bis XXX mm

  - X St. PE 100 PKS®-Secutec Zulaufstutzen DN XXX, innen hell, mit Elektroschweißmuffe, Stutzenlänge bis XXX mm

  - X° abgewinkeltes/gerades, durchgehendes Gerinne

  - Schachtleiter, Material: _______inkl. Halterung mit / ohne Einstiegshilfe

  - Der Schacht ist ein kompletter Überwachungsabschnitt. Es kommt ein bauaufsichtlich zugelassener Leckanzeiger zum Einsatz (siehe gesonderte Position) Die Anschlüsse für die Leckanzeiger sind in dieser Position beinhaltet.

Das Schachtmantelrohr wird aus Wickelrohr mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt-Nr. Z-40.26.359) gefertigt.

Schacht oben offen inkl. / ohne EPDM Dichtung (als Vorbereitung zur Aufnahme einer Stahlbetonabdeckplatte). Bitte Abdeckplatte definieren! Z.B. Betonplatte mit / ohne Dichtring.

XX St.

Bedarf	Leckanzeigegerät (LAG)

zur kontinuierlichen Überwachung (max. Überwachungsraum 4 m³) der Dichtheit durch Unterdruck.

Lieferung + Montage in Betriebshalle, alternativ im Schaltschrank.

E-Anschlüsse bauseits.

Inkl. Lieferung Verbindungsschläuche, L = 10 m, Montagematerial

Alle Positionen Liefernachweis :

FRANK GmbH

Starkenburgstr.1

64546 Mörfelden

Tel.	06105 40 85-0

Fax	06105 40 85-249