Ausschreibungstext

Druckrohrleitung aus PE-el

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen PE-el-Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8074 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 8075 zu erfüllen. Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Dokumentation der Rohrqualität durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen. Der Oberflächenwiderstand der Rohre muss < 109  und der spezifische Widerstand < 106 m betragen.

Für die Produktion der angebotenen PE-el-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmeßsystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

2	Formteile

Die angebotenen PE-el-Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN 16963 entsprechen. Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Die Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen. Der Oberflächenwiderstand der Formteile muß < 109  und der spezifische Widerstand < 106 m betragen.

Fabrikat: AGRU-FRANK oder gleichwertig

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungen darf nur von Fachfirmen mit Fachbetriebszulassung nach WHG § 19 l und von geprüften Kunststoffschweißern nach DVS 2212-1 durchgeführt werden.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung, Heizelement-Muffenschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-1 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Rohr

1	Rohr aus PE-el schwarz

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 705....

........... lfm.

Lieferform:...................

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Bogen 90°, formgespritzt aus PE-el, r = d,

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 28 001....

........... St.

3	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE-el

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 28 006....

........... St.

4	V-Bunde, formgespritzt aus PE-el

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

5	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE-el,

stufenweise abgesetzt

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 007....

........... St.

Flansche und Zubehör

6	Losflansch Typ “VB” nach DIN 16962/16963-4, 
für Vorschweißbunde, PP-s-el glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 315: 16 bar

Rohraußendurchmesser d ........ mm

Artikelgruppe: 19 014....

........... St.

7	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 225: 16 bar, 
ab d 225: 10 bar

Außendurchmesser d ........ mm,

PP-R schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

Flansche und Zubehör

8	Profilflanschdichtung aus EPDM, NBR, CSM, EPDM/PVDF oder EPDM/PTFE, beidseitig profilierte Dichtung für Flanschverbindungen, exakte Zentrierung durch
integrierte Schraubenlöcher, Lochbild nach 
DIN 2501 – PN 10

Artikelgruppe: 520 001.....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de