Ausschreibungstext

Druckrohrleitung aus PP

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen PP-Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8077 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 8078 zu erfüllen. Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Rohre müssen vom DIBt zugelassen sein. Die Dokumentation der Rohrqualität durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen. Normbezeichnung: Rohr DIN 8077/78 d x s – PP

Die Dokumentation der Rohrqualität durch Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen.

Für die Produktion der angebotenen PP-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

2	Formteile

Die angebotenen PP-Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN 16962 entsprechen.

Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Spritzgegossene Formteile müssen durch das DIBt zugelassen sein. Die Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen. Normbezeichnung: z. B. Bogen gemäß DIN 16962-10, PP, SDR 11.

Fabrikat: AGRU-FRANK oder gleichwertig

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungen darf nur von Fachfirmen mit Fachbetriebszulassung nach WHG § 19 l und von geprüften Kunststoffschweißern nach DVS 2212-1 durchgeführt werden.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung, Heizelement-Muffenschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-11 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Rohr

1	Rohr aus PPH

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 12 705....

........... lfm.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Multibogen 90°, formgespritzt aus PPR, r = d,

mit langen Schweißenden,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 11 001....

........... St.

3	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PPR

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 11 006....

........... St.

4	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PPR,

mit reduziertem Abgang

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 016....

........... St.

5	V-Bunde, formgespritzt aus PPR

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Positionen 18 – 20 “Flansche und Zubehör”)

6	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PPR

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 941....

........... St.

7	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PPR,

stufenweise abgesetzt

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 007....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung oder Elektro-Muffenschweißung

8	Multibogen 90°, formgespritzt aus PPR, r = d,

mit langen Schweißenden, SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 11 001....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung oder Elektro-Muffenschweißung

9	Winkel 90°, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 061....

........... St.

10	Winkel 45°, formgespritzt aus PPR

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 060....

........... St.

11	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 066....

........... St.

12	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PPR

mit reduziertem Abgang, mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 065....

........... St.

13	V-Bunde, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 062....

........... St.

(siehe hierzu auch Positionen 18 – 20 “Flansche und Zubehör”)

14	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 067....

........... St.

15	Reduktion exzentrisch, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 069....

........... St.

16	Endkappen, formgespritzt aus PPR,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 11 064....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung oder Elektro-Muffenschweißung

17	Elektro-Schweißmuffe, formgespritzt aus PP, PN 12,5,

zur Schweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln,

in Anlehnung an DIN 16963-7

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 11 173.....

........... St.

Flansche und Zubehör

18	Losflansch Typ “VB” nach DIN 16962/16963-4, 
für Vorschweißbunde, PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 400: 10 bar

Rohraußendurchmesser d ........ mm

PPR grau	Artikelgruppe: 11 014....

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

19	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 225: 16 bar, 
ab d 225: 10 bar

Außendurchmesser d ........ mm,

PPR grau	Artikelgruppe: 11 045....

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

20	Profilflanschdichtung aus EPDM, NBR, CSM, EPDM/PVDF oder EPDM/PTFE, beidseitig profilierte Dichtung für Flanschverbindungen, exakte Zentrierung durch integrierte Schraubenlöcher, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10

Artikelgruppe: 520 001.....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de