Ausschreibungstext

Druckrohrleitung aus PVDF

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen PVDF-Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der ISO 10931 entsprechen. Die Güteanforderungen sind ebenfalls gemäß ISO 10931 zu erfüllen. Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Rohre müssen vom DIBt zugelassen sein.

Die Dokumentation der Rohrqualität durch Werkszeugnisse nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen.

Für die Produktion der angebotenen PVDF-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmeßsystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

2	Formteile

Die angebotenen PVDF-Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der ISO 10931 entsprechen.

Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Spritzgegossene Formteile müssen durch das DIBt zugelassen sein. Die Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.

Fabrikat: AGRU-FRANK oder gleichwertig

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungen darf nur von Fachfirmen mit Fachbetriebszulassung nach WHG § 19 l und geprüften Kunststoffschweißern nach DVS 2212-1 durchgeführt werden bzw. von vom Hersteller autorisierten Schweißern für das jeweilige IR-Schweißsystem.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung, Heizelement-Muffenschweißung gemäß DVS 2207-11, kraftgesteuerter IR-Schweißung oder Heizwendelschweißung System HPF zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen. Die für den jeweiligen Schweißmaschinentyp vom Hersteller freigegebenen Formmassentypen sind zu beachten!

Rohr

1	Rohr aus PVDF

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

PVDF:	Artikelgruppe: 33 705....

........... lfm.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PVDF, r = d,

mit langen Schweißenden,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 068....

........... St.

3	Bogen 90°, formgespritzt aus PVDF, r = d,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 001....

........... St.

4	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PVDF,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 006....

........... St.

5	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PVDF,

mit reduziertem Abgang

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 065....

........... St.

6	V-Bunde, formgespritzt aus PVDF,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Positionen 21 – 23 “Flansche und Zubehör”)

7	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PVDF,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 067....

........... St.

8	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PVDF,

stufenweise abgesetzt

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 007....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

9	Instrumenten-Formteil, formgespritzt aus PVDF,

mit Gewindeanschluß 1/8” bis 1” (nach Vorgabe),

auch mit NPT-Gewinde

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 030....

........... St.

10	Festpunkt, formgespritzt aus PVDF,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 342....

........... St.

12	Adapter mit Außengewinde, formgespritzt aus PVDF,

mit Rohrgewinde oder NPT-Gewinde,

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 033....

........... St.

13	Adapter mit Innengewinde, formgespritzt aus PVDF,

mit Rohrgewinde oder NPT-Gewinde,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 032....

........... St.

14	Verschraubungen Typ 24, formgespritzt aus PVDF,

Überwurfmutter mit metrischem Gewinde, Dichtring

aus Viton

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 024....

........... St.

15	Elektromuffe System HPF, formgespritzt aus PVDF,

geeignet zur Schweißung von AGRU-FRANK-Formteilen

mit kurzen und langen Schweißenden. Die Schweißung

erfolgt mit Hilfe eines HPF-Schweißgerätes.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 30 073....

........... St.

16	Winkel 90°, formgespritzt aus PVDF,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 061....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

17	Winkel 45°, formgespritzt aus PVDF,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 060....

........... St.

18	Klemmverbinder, aus PVDF,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 306....

........... St.

19	Dichtung für Klemmverbinder, aus FPM oder PTFE,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

FPM	Artikelgruppe: 30 379....

PTFE	Artikelgruppe: 30 379.1....

........... St.

20	Klemme für Klemmverbinder, aus Edelstahl,

Twinclamp 2-teilig oder 3-teilig,

Außendurchmesser d ........ mm,

2-teilig	Artikelgruppe: 30 048....

3-teilig	Artikelgruppe: 30 048....

........... St.

21	Endkappen, formgespritzt aus PVDF,

mit langen Schweißenden

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 064....

........... St.

22	Endkappen, mechanisch gefertigt aus PVDF,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 30 302....

........... St.

Flansche und Zubehör

23	Losflansch Typ “VB” nach DIN 16962/16963-4, 
für Vorschweißbunde, PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 400: 16 bar, ab d 400: 10 bar

Rohraußendurchmesser d ........ mm

PP grau	Artikelgruppe: 11 014....

PP schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

Flansche und Zubehör

24	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 225: 16 bar, ab d 225: 10 bar

Außendurchmesser d ........ mm,

PP grau	Artikelgruppe: 11 045....

PP schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

25	Profilflanschdichtung aus EPDM, NBR, CSM, EPDM/PVDF oder EPDM/PTFE, beidseitig profilierte Dichtung für Flanschverbindungen, exakte Zentrierung durch
integrierte Schraubenlöcher, Lochbild nach 
DIN 2501 – PN 10

Artikelgruppe: 520 001.....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon 06105 4085-0

Telefax 06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de