Ausschreibungstext

PROFIX-Regenwasserrohr

1	Vorbemerkungen

Das Regenwasserrohrsystem PROFIX aus PPB-HS wird im Wickelverfahren nach DIN 16961-1 und 16961-2 sowie DIN EN 13476-1 hergestellt. Das geringe Gewicht und die damit verbundene leichte Handhabung sind zu beachtende Verlegevorteile. Die Verlegung von PROFIX-Rohren erfolgt nach ATV-Richtlinie A 127 bzw. nach DIN EN 1610.

2	Rohrverbindung

2.1	Steckmuffenverbindung mit Dichtringen

Die Dimensionen DN 600 bis DN 1200 sind als profiliertes Rohr mit Steckmuffe und Dichtringen zu liefern.

2.2	Nachträglicher Abwassersattel DN 150

Bei diesem Hausanschluss wird davon ausgegangen, dass wegen örtlicher Gegebenheiten die PROFIX-Rohre nicht mit bereits eingeschweißtem Hausanschluss ausgeliefert werden können.

3	Coextrusion

Rohre, Formteile und Schächte sind mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite zu liefern. Die blaue Rohrinnenseite wird durch Coextrusion hergestellt, womit eine Optimierung der Produktqualität erreicht wird.

Anders als beim Kaschieren oder Beschichten wird bei der Coextrusion die inspektionsfreundliche Farbe der Rohrinnenseite mit der schwarzen Hauptfarbe in schmelzeförmigem Zustand und unter hohem Druck vor dem Verlassen der Düse zusammengeführt.

4	Überlappung

Während der Extrusion werden die einzelnen plastischen Bänder spiralförmig auf einen Innenkern gewickelt und durch Überlappung miteinander verbunden. Das Profil wird im noch plastischen Zustand über den Überlappungsbereich extrudiert und verschmilzt mit diesem Bereich zu einer homogenen Einheit. Somit wird erreicht, dass von der Muffe bis zum Spitzende eine durchgehende homogene und dichte Rohrwand entsteht.

5	Mindestwanddicke

Die Mindestwanddicke für PROFIX-Rohre beträgt wie folgt:

DN 300 bis DN 700	4,1 mm

DN 800	4,5 mm

ab DN 900	5,0 mm

6	Passlängen

Passlängen sind Vollwandrohre mit angeformter Muffe und Spitzende mit Doppeldichtung. Das Passrohr wird auf der Baustelle durch Heraustrennen einer Rohrscheibe auf das anzuwendende Maß gebracht. Eine Überschiebemuffe verbindet mit Extrusionsnaht beide Rohrteile.

Darüber hinaus ist eine passgenaue Fertigung von Kurzrohrlängen nach Aufmaß möglich.

1 	PROFIX-Regenwasserrohre aus PPB-HS (Wichte mindestens 0,95 g/ cm3), mit inspektionsfreundlicher blauer Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist. Die Überlappungsnaht der einzelnen Wickelbänder liegt unterhalb des Profils. DN 600 bis DN 1200, nach DIN 16961 sowie aktuellem Stand E DIN 19568-100, mit angeformter Steckmuffe und Spitzende mit werkseitig aufgebrachten Mehrfachdichtungen, nach statischen Erfordernissen in Baulängen von 6,0 m frei Baustelle liefern, fachgerecht abladen, lagern, zur Einbaustelle transportieren, in den Rohrgraben einbringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

max.: Überdeckung in m ............

min.:  Überdeckung in m ...........

Verkehrsbelastung: LKW ........../SLW ...........

max. Grundwasserstand über Rohrscheitel, in m: ..........

Bettung: Bodengruppe/Dpr ..........

........... lfm.

2	PROFIX-Passtück DN ........ nach Beschreibung Pos. 1.1, 1.2 als Kurzrohr. Fertigung erfolgt nach Aufmaß, aus PP-B (Wichte mindestens 0,950 g/cm³), mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist; Rohr innen und außen glatt, Rohrenden mit Muffe und Spitzende bis DN 1200 für Steckmuffenverbindung.

Rohrlänge ......... m

........... lfm

3	FRANK-Mauerkragen aus EPDM, DN .........., (mit Nachweis der Dichtigkeit bis 1 bar durch eine unabhängige Materialprüfanstalt). Die Fixierung des EPDM-Mauerkragens erfolgt mittels Edelstahlspannbändern

........... St.

4	PROFIX-Schachtfutter DN ...... aus GFK, zum schalungsbündigen Einbau in Stb.-Fertigschächte (Bauwerke), Baulänge 200 mm

........... St.

5	Abwinkelung (Bogen) DN ......., wie in Pos. ..... beschrieben nach örtlichem Aufmaß durch den AN, Abwinkelung ......... °

........... St.

6	PROFIX-Abwassersattel DN 150, aus Rohr da 160 x 5,0 zum bauseitigen Einbau (90°) in PROFIX-Regenwasserrohr, Stutzenlänge ca. 240 mm, siehe Bemerkung Pos. 1

........... St.

7	PROFIX-Tangentialschacht aus PP (Wichte mindestens 0,950 g/cm3), nach DIN 16961, tangential im Bereich der geraden Rohrleitung, Auslegung nach Zeichnung und nach statischer Erfordernis.

Schachtinnendurchmesser ......... mm, Bauhöhe ab Rohrsohle bis Oberkante Gelände ......... m

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de