Ausschreibungstext

Rohrleitung aus PPs-el (PP schwer entflammbar elektrisch leitfähig)

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen PPs-el-Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8077 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 8078 zu erfüllen. Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO EN 9001 nachzuweisen. Das Brandverhalten ist gemäß UL 94 zu klassifizieren. Der Oberflächenwiderstand der Rohre muss < 109  und der spezifischer Widerstand < 106 m betragen. Die Dokumentation der Rohrqualität durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen. Normbezeichnung: Rohr DIN 8077/78 d x s – PPs-el.

Für die Produktion der angebotenen PPs-el-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmeßsystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

2	Formteile

Die angebotenen PPs-el-Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN 16962 entsprechen.

Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Das Brandverhalten ist gemäß UL 94 zu klassifizieren. Der Oberflächenwiderstand der Formteile muss < 109  und der spezifischer Widerstand < 106 m betragen. Die Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen. Normbezeichnung: z. B. Bogen gemäß DIN 16962-10, PPs-el, SDR 11.

Fabrikat: AGRU oder gleichwertig

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungen darf nur von Fachfirmen mit Fachbetriebszulassung nach WHG § 19 l und von geprüften Kunststoffschweißern nach DVS 2212-1 durchgeführt werden.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung gemäß DVS 2207-11 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Rohr

1	Rohr aus PPs-el

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 19 705....

........... lfm.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Bogen 90°, formgespritzt aus PPs-el, r = d,

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 19 001....

........... St.

3	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PPs-el

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 19 006....

........... St.

4	V-Bunde, formgespritzt aus PPs-el

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 19 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Positionen 6 – 8 “Flansche und Zubehör”)

5	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PPs-el,

stufenweise abgesetzt

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 19 007....

........... St.

Flansche und Zubehör

6	Losflansch Typ “VB” nach DIN 16962/16963-4, 
für Vorschweißbunde, PPs-el glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 315: 16 bar,

Rohraußendurchmesser d ........ mm

Artikelgruppe: 19 014....

........... St.

7	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 225: 16 bar, ab d 225: 10 bar

Außendurchmesser d ........ mm,

PP-R schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

Flansche und Zubehör

8	Profilflanschdichtung aus EPDM, NBR, CSM, EPDM/PVDF oder EPDM/PTFE, beidseitig profilierte Dichtung für Flanschverbindungen, exakte Zentrierung durch
integrierte Schraubenlöcher, Lochbild nach 
DIN 2501 – PN 10

Artikelgruppe: 520 001.....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de