Ausschreibungstext

SurePEX Gasrohr aus PE-Xa

Allgemeine Vorbemerkungen

Die angebotenen FRANK SurePEX® Rohre aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 16893 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 16892, DIN EN 12814-3 sowie DVS 2203-4 Beiblatt 2 (FNCT*) zu erfüllen. Der Rohrhersteller hat ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Ein DVGW-Baumusterprüfzertifikat muss vorliegen, die Dokumentation der Rohrqualität durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß DIN EN 10204 sind im Auftragsfall vom Bieter einzureichen.

Die eingesetzten Rohre müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Das Rohr muss den Anforderungen nach DVGW-Arbeitsblatt GW 335 A3 entsprechen,

- eine DVGW-Baumusterzertifikat ist nachzuweisen,

- die Schweißbarkeit mit Heizwendelformteilen und -sätteln muss nach DVS 2203-4 Beiblatt 1 gegeben sein,

- das Rohr muss aus gelb durchgefärbtem Grundmaterial produziert sein, so dass eine Heizwendelschweißung (DVS 2207-1 Beiblatt 1) nach dem Schälen (es ist nur die einmalige Rotationsschälung zugelassen) möglich ist,

- eine zulässige Freilagerdauer von mindestens zwei Jahren muss gegeben sein.

Für die Produktion der angebotenen Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Die Verwendung von Rück- oder Umlaufmaterial für die Herstellung der Rohre ist nicht zulässig,

- der Rohstoff muss vor der Verarbeitung windgesichtet und damit frei von Fremdstoffen sein,

- das Rohr darf während der Produktion weder gestreckt noch gestaucht werden.

Für die Verlegung und Montage der Rohrleitungen ist nur nach DVS 2212 oder DVGW GW 330 geschultes Personal zugelassen.

Die Verlegung hat mittels Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-1 Beiblatt 1 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind auf Wunsch automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

1.	SurePEX®-Gasrohr aus PE-Xa, gelb durchgefärbt, SDR 11

Außendurchmesser d ........ mm, 
Artikelgruppe: 43 709....

........... lfm.

Lieferform:.................

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon 06105 4085-0,

Telefax 06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de

# Footnotes

*	 FNCT: Full Notch Creep Test (Zeitstand-Zugversuch mit umlaufend gekerbter Probe)